ИНН 1834053080, КПП 184001001,

Приволжский филиал ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

Реквизиты:	р/с № 40702810303000083510

БИК 042202803  к/с 30101810700000000803

426039, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14

Контакты: 		тел. +7 (3412) 77-27-28

e-mail: office@pk-vortex.ru, www.pk-vortex.ru

ПАСПОРТ № 024

Наименование продукции: Воск - осушитель «Сationic wax Бабл Гам» ТМ «Complex»

ТУ 2384-002-68251848-2012

| Номер партии: 024 | Масса партии: 500 кг |
| --- | --- |
| Дата изготовления: 03.07.2024 г. |  |
| Срок годности: 3 года со дня изготовления. |  |
| Продукция изготовлена на предприятии система менеджмента качества которого соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). |  |

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

| № п/п | Наименование показателей контроля качества | Требования к качеству | Результаты анализов | Методика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Прозрачная низковязкая жидкость розового цвета с ароматом жвачки | Соотв. | СМ «ПК «Вортекс» п. 1.1 |
| 2. | Водородный показатель концентрата, рН | 3,0 – 4,0 |  | СМ «ПК «Вортекс» п. 1.2 |
| 3. | Плотность, кг/м3 | 995 - 1005 |  | СМ «ПК «Вортекс» п. 1.3 |
| 4. | Водоотталкивающая способность | В разведении 1:30 при нанесении на металлическую пластину капли воды стекают | Соотв. | «Инструкция по применению» |

Заключение: качество продукции соответствует требованиям ТУ 2384-002-68251848-2012.

| Старший технолог ООО «ПК Вортекс» |  | Полищук Е.Г. |
| --- | --- | --- |