ИНН 1834053080, КПП 184001001,

Приволжский филиал ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

Реквизиты:	р/с № 40702810303000083510

БИК 042202803  к/с 30101810700000000803

426039, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14

Контакты: 		тел. +7 (3412) 77-27-28

e-mail: office@pk-vortex.ru, www.pk-vortex.ru

ПАСПОРТ   № 001

Наименование продукции Матовый полироль для пластиковых, виниловых и кожаных изделий ТМ «Complex»

Роlitura Персик ТУ 2384-002-68251848-2012

| Свидетельство о государственной регистрации: № RU.33.ВЛ.04.008.Е.000215.03.12 выдано: Управление Роспотребнадзора по Владимирской области Срок действия: от 28.03.2012 бессрочно |  |
| --- | --- |
| Номер партии: 001 | Масса партии: 500 кг |
| Дата изготовления: 12.01.2023 г. |  |
| Срок годности: 3 года со дня изготовления. |  |
| Продукция изготовлена на предприятии система менеджмента качества которого соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). |  |

| № п/п | Наименование показателей контроля качества | Требования к качеству | Результаты анализов | Методика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Эмульсия оранжевого цвета с приятным ароматом персика | Соотв. | СМ «ПК «Вортекс» п. 1.1 |
| 2. | Водородный показатель, рН (концентрата) | 6,00 - 7,00 |  | СМ «ПК «Вортекс» п. 1.2 |
| 3. | Плотность, кг/м3 | 980 - 1000 |  | СМ «ПК «Вортекс» п. 1.3 |
| 4. | Вязкость (шпиндель 3, 100 об/мин), сП | 100-200 |  | СМ «ПК «Вортекс» п. 1.4 |

Заключение: качество продукции соответствует требованиям ТУ 2384-002-68251848-2012.

| Старший технолог ООО «ПК Вортекс» |  | Полищук Е.Г. |
| --- | --- | --- |